Распознавание волокнистых материалов

| Волокно | Сжигание | Обнаружение продуктов разложения | Действе кислот и щелочей при 18-200 С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Конц HNO3 | Конц H2SO4 | Р-р NaOH |
| Хлопок (хлопчатобумажная ткань) Основа целлюлоза - (С6Н10О5)n | Горит быстро, распространяя запах жжёной бумаги, после сгорания остаётся серый пепел | Окрашивают влажную лакмусовую бумажку в красный цвет | Растворяется, образуя бесцветный раствор | Растворяется | Набухает, не растворяется |
| Шерсть, шелк (натуральный) Основа-белок | Горит медленно с запахом жжённых перьев, образуется хрупкий чёрный шарик, при растирании превращающийся в порошок | Окрашивают влажную лакмусовую бумажку в синий цвет | Набухает и окрашивается в жёлтый цвет | Разрушается | Растворяются |
| Ацетатное волокно Основа – ацетилцеллюлоза (раств. в ацетоне) | Горит быстро, образуя нехрупкий спёкшийся шарик темно-бурого цвета. Вне пламени постепенно гаснет | Окрашивают влажную лакмусовую бумажку в красный цвет | Растворяется, образуя бесцветный раствор | Растворяется | Омыляется, принимая желтоватый оттенок, и растворяется |
| Вискозное волокно (С6Н10О5)n | Горит быстро, распространяя запах жжёной бумаги, после сгорания остаётся серый пепел | Окрашивают влажную лакмусовую бумажку в красный цвет | Растворяется, образуя бесцветный раствор | Растворяется, образуя красно-коричневый раствор | Сильно набухает, растворяется |
| Капрон (-NН-(СН2)5 – СО- ) n | При нагревании размягчается, плавится, образуя хрупкий блестящий шарик. Из расплава можно вытянуть нити. При горении распространяет неприятный запах | Окрашивают влажную лакмусовую бумажку в синий цвет | Растворяется, образуя бесцветный раствор | Растворяется, образуя бесцветный раствор | Не растворяется |
| Лавсан Сложный полиэфир – сополимер этиленгликоля и терефталевой кислоты ( -СО- С6Н4- СО-СН2 – СН2-О-)n | При нагревании плавится, из расплава можно вытянуть нити. Горит коптящим пламенем, образуя тёмный тверды блестящий шарик | Лакмусовая бумажка не изменяет своего цвета. На стенках пробирки образуется жёлтое кольцо | Не растворяется | Не растворяется | Не растворяется |
| Нитрон ( -СН2 – СН- ) n │ СN | Горит, образуя тёмный рыхлый матовый шарик | Окрашивают влажную лакмусовую бумажку в синий цвет | Не растворяется | Не растворяется | При кипячении волокно краснеет |

Практическая работа

Распознавание пластмасс и волокон

Цель: закрепить знания о свойствах пластмасс и волокон, научиться использовать их для решения прикладных задач

Порядок оформления работы

Внимание! Сжигать пластмассу и волокно над подставкой железного штатива, над лотком для оборудования или над металлическим листом!

- Распознавание пластмасс и волокон рекомендуется выполнять последовательно.

- Распознавание лучше начинать с внешнего осмотра (цвет, прочность, эластичность и т.д)

- Вам выданы образцы пластмасс и волокон. Поочерёдно исследуйте каждый образец

- По итогам проведённых опытов заполните таблицы отдельно для волокон и пластмасс, сравнивая результаты испытаний со справочными данными, сделайте выводы, о проделанной работе.

Образец оформления работы

| Опыт | Исходные вещества | Условия реакции | Признаки реакции |
| --- | --- | --- | --- |
| Отношение к нагреванию | Образец 1 |  |  |
|  | Образец 2 |  |  |
|  | Образец 3 |  |  |
| Сжигание | Образец 1 |  |  |
|  | Образец 2 |  |  |
|  | Образец 3 |  |  |
| Действие кислот ( для волокон) | Образец 1 |  |  |
|  | Образец 2 |  |  |
|  | Образец 3 |  |  |
| Действие щелочей (для волокон) | Образец 1 |  |  |
|  | Образец 2 |  |  |
|  | Образец 3 |  |  |

Результаты распознавания_______________________________________

Вывод _________________________

Подумайте и ответьте

- Почему полистирол называется заменителем хрусталя? Какие достоинства и недостатки у изделия из этой пластмассы по сравнению с хрусталём?

- Что такое пенопласт? Где он применяется?

- Ткани, каких волокон легко прилипают к горячему утюгу и чем это можно объяснить?

- В чем преимущество натуральной шерсти по сравнению с синтетической, полученной из нитрона?

- С каких тканей можно вывести масляное пятно бензином или ацетоном, а каких нельзя? Почему?

# Text boxes

| Распознавание пластмасс Подготовлено учителем химии ЛСОШ Старовойтовой Ольгой Анатольевной |
| --- |
| Пластмасса | Внешние признаки | Отношение к нагреванию | Характер горения | Реакция на продукты разложения |
| Полиэтилен (-СН2-СН2-)n | Относительно мягкий и эластичный материал. Жирный на ощупь. В виде пленки, прозрачный, цвет различный | Размягчается – можно вытянуть в нити | Горит синеватым пламенем. Распространяя слабый запах горящего парафина. При горении отделяются капли. Вне пламени продолжает гореть | Обесцвечивает бромную воду и KMnO4 |
| Поливинилхлорид (-СН2-СН-) n │ Cl | Эластичный или жёсткий, прозрачный или непрозрачный | Быстро размягчается, разлагается с выделением хлороводорода | Горит коптящим пламенем. Вне пламени гаснет. При горении чувствуется острый запах | Выделяющийся хлороводород окрашивает лакмусовую бумажку в красный цвет, обнаруживается р-ром AgNO3 |
| Полистирол (-СН-СН2-)n │ С6Н5 | Прозрачный и непрозрачный, часто хрупок, плёнки при встряхивании издают звон | Размягчается – можно вытянуть в нити | Горит коптящим пламенем, продолжает гореть вне пламени | Обесцвечивает бромную воду и KMnO4 |
| Полиметилкреат (органическое стекло) СН3 │ (-СН2 - С -)n │ СООСН3 | Относительно твёрдый, прозрачный, различной окраски | Размягчается | Горит жёлтым с синей каймой пламенем с характерным потрескиванием, распространяя резкий запах | Обесцвечивает бромную воду и KMnO4 |
| Целлулоид- продукт неполной этерификации целлюлозы | Эластичный, мягкий материал, прозрачный | Разлагается | Горит очень быстро, оставляя следы золы | Не исследуется |
| Фенолформальдегидные пластмассы- продукт поликонденсации фенола и формальдегида | Тёмных тонов, прочные материалы и блестящей поверхностью | Не размягчаются, не плавятся, при сильном нагревании разлагаются | Загораются с трудом, при горении обугливаются, распространяя резкий запах. Вне пламени гаснут | Не исследуется |